土木工程材料实验教学大纲（实验课程类）

实验课程名称：土木工程材料试验

英文名称：Tests of Civil Engineering Materials

课程编号：05105，05204，31304

面向专业：土木工程学院土木工程专业、工程管理专业,职教院土木工程专业等

学时学分： 16 学时 ；学分：0.5学分

本大纲主撰人：秦鸿根（Tel:52090647 ; Email:qinhonggen@126.com）

# 一、课程的作用与具体目标

土木工程材料是土建类学生的一门技术基础课，其教学目的在于配合专业课程，为专业设计和施工提供合理的选择和使用建筑材料的基本知识。实验课的任务是验证基本理论，学习试验方法，了解建筑材料的基本性质，培养学生的动手能力。土木工程材料实验是学习《建筑材料》课程的重要实践环节，也是与生产密切联系的一门科学技术。通过试验，熟悉主要建筑材料的技术性质、标准与试验方法，培养学生具有对常用建筑材料的质量检验评定和科学实验的能力，以及严谨求实的科学态度。授课对象为土木建筑类本科生。

# 二、课程内容、学时分配与组织

| 序号 | 实验名称 | 内容提要 | 项目 类型 | 每组 人数 | 实验 时数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料基本性质试验 | 测试材料的密度，表观密度与孔隙率抗压强度和软化系数。 | 基本型 | 3-4 | 3 | 选做 |
| 2 | 砌墙砖试验 | 测试砌墙砖的尺寸偏差、外观质量和抗压强度。 | 基本型 | 5-6 | 3 | 选做 |
| 3 | 水泥试验 | 测试水泥物理性能与胶砂强度，熟悉水泥的物理力学性能。 | 基本型 | 5-6 | 3 | 必做 |
| 4 | 混凝土用砂,石试验 | 砂、石的筛分析,表观密度,堆积密度与空隙率试验，了解砂石的物理性能与混凝土性能的关系。 | 提高型 | 3-4 | 3 | 必做 |
| 5 | 混凝土配合比试验 | 混凝土配制、和易性与表观密度试验， 熟悉混凝土的配制方法。 | 提高型 | 5-6 | 3 | 必做 |
| 6 | 混凝土强度 试验 | 测试混凝土抗压强度； 混凝土无损检测方法简介。 | 提高型 | 5-6 | 3 | 必做 |
| 7 | 建筑砂浆试验 | 砂浆稠度、分层度和抗压强度试验，熟悉砂浆的配制方法。 | 基本型 | 3-4 | 3 | 选做 |
| 8 | 钢筋试验 | 测定钢筋的力学性能，了解冷拉和时效对钢筋的力学性能的影响。 | 基本型 | 5-6 | 3 | 选做 |
| 9 | 石油沥青试验 | 测定沥青延度、针入度和软化点三大指标，了解石油沥青材料性能。 | 基本型 | 5-6 | 3 | 必做 |
| 10 | 考核 |  |  |  | 2 |  |

# 三、教学管理模式与注意事项

1、学生必须完成全部“必做实验”。在此基础上，可根据自己的兴趣爱好、能力强弱和时间多少，自主选择部分“选做实验”，并提前预约，以便安排。

2、学生实验前，进行点名或签到，不得随便迟到、早退或缺席。

3、学生在实验前必须认真预习实验指导书中的相关内容，明确实验的基本原理、目的要求及安全事项。

4、教师应在实验开始前，对学生的预习情况进行认真的检查，讲清实验目的、内容、方法、基本要求和安全注意事项。

5、实验按其内容和设备情况，有的实验分成3～4人一组，部分实验分成5～6人一组，也可同时安排两项试验并交换进行；每个实验安排3h。实验分组进行，其报告各人独立完成。

6、要求学生掌握常用建筑材料的抽样技术，实验技术及试验数据的处理方法。要求学生严格遵守实验室管理条例和安全规范，强调安全操作。学生须经指导教师认可后，方能离开实验室。

# 四、设备与器材配置

| 主要硬件设备： |
| --- |
| 200kN水泥抗折试验机 | 300kN抗压试验机 | 2000 kN抗压试验机 |
| 不同精度要求的天平 | 水泥净浆与胶砂搅拌机 | 水泥标准稠度仪 |
| 水泥凝结时间测定仪 | 砂浆分层度仪 | 砂浆稠度仪 |
| 试模：40×40×160mm、70.7×70.7×70.7mm、100×100×100mm、 |
| 沥青软化点仪 | 沥青针入度仪 | 沥青延度仪 |
| 常用辅助小工具： |  |  |
| 烘箱，不同规格托盘，烧杯，量筒，容量瓶，牛角勺，小碗，秒表，滤纸，各种要求的试剂，各种搅拌用具，直尺等 |

五、考核与成绩评定

1、根据学生的学习态度、实验动手能力和实验报告的正确性作为平时成绩，占40%；最终进行卷面考核，其成绩占60%。本课程最终成绩以优秀、良好、中等、及格、不及格五级评定（相应于百分制为：大于等于90分、80-89分、70-79分、60-69分、小于60分）。将成绩登记在册并上报。

2、平时成绩评定的主要依据是：预习情况、实验动手能力的强弱、实验结果的正确性和实验报告质量等，指导教师对每位学生的每次实验进行记录。

六、教材与参考资料

符芳主编， 土木工程材料，第三版，东南大学出版社，2006.9；

秦鸿根编， 建筑材料试验指导书，东南大学材料科学与工程学院内部教材，2005.10；

伍洪标主编， 无机非金属材料试验，化学工业出版社，2002.6。