材料科学基础实验课程教学大纲（实验课程类）

课程名称：材料科学基础实验

英文名称：Material Science Foundation Experiments

课程编号：1200303

面向专业：材料类各专业(金属材料、土木工程材料、电子信息材料、先进材料及成形)

学时学分：  3周       3学分

本大纲主撰人：王仕勤、庞超明（Tel：52090661，E—mail: wsqwyd@sohu.com）

一、课程作用和具体目标

本实验课程面向全院材料类各专业（包括金属材料、土木工程材料、电子信息材料、先进材料及成形）学生开设，着重加强与“材料科学基础”课程相关的基本知识、基本理论、基本方法的学习和训练，它是“材料科学基础”课程中的重要环节。通过实验使学生进一步掌握材料晶体学基础理论；掌握相图的基本构成和应用；了解晶体缺陷对形变行为的作用；初步掌握材料实验的主要方法和操作技术，并能对测试结果进行综合评定。从而初步掌握材料研究的基本手段与方法，包括宏观分析方法与微观分析方法。使学生在实验技能和动手能力方面得到系统的训练，以培养从事科研活动严谨的工作作风，培养学生理论联系实际、分析问题和解决问题的能力，提高学生的科研动手能力，为后续课程教学和实验教学打下坚实的基础。

二、课程内容、学时分配与组织

| 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验性质 | 实验类型 | 实验时数 | 每组 人数 | 备注 (难度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相显微镜的原理、构造及使用 | 了解光学金相显微镜的基本原理和构造，掌握金相显微镜的使用。 | 专业基础 | 基本型 | 6 | 1～3 | 必做(中) |
| 2 | 材料显微试样的制备 | 初步掌握金属、陶瓷、水泥等常用材料显微试样的制备原理、制备方法与制备过程。 | 专业基础 | 基本型 | 8 | 1～3 | 必做(中) |
| 3 | 金属显微摄影技术 | 了解显微摄影基本原理，初步掌握用数码相机进行显微摄影及显微图像处理技术。 | 专业基础 | 基本型 | 2 | 1～3 | 必做(中) |
| 4 | 结晶过程观察及宏观分析技术 | 通过盐的结晶了解材料结晶规律，初步掌握材料的宏观分析技术。 | 专业基础 | 基本型 | 2 | 1～3 | 必做(低) |
| 5 | 用热分析法建立二元合金相图 | 熟悉二元合金典型成分的冷却曲线测定，初步掌握二元合金相图的建立方法。 | 专业基础 | 提高型 (综合性) | 4 | 1～3 | 选做(中) |
| 6 | 铁碳合金的平衡组织 | 熟悉铁碳合金相图以及碳钢白口铸铁在平衡状态下的显微组织。 | 专业基础 | 基本型 | 2 | 1～3 | 必做(中) |
| 7 | 三元合金的显微组织 | 熟悉三元合金显微组织与其三元相图的关系，熟悉典型三元系相图和典型三元合金的组织。 | 专业基础 | 基本型 | 2 | 1～3 | 必做(中) |
| 8 | 固态金属中的扩散 | 了解固态金属中的原子扩散的基本方式及其扩散规律，利用误差函数估算碳在铁中的扩散系数。 | 专业基础 | 基本型 | 2 | 1～3 | 必做(中) |
| 9 | 金属经塑料变形后的显微组织 | 初步掌握金属冷变形的过程和基本规律。 | 专业基础 | 提高型 (综合性) | 6 | 1～3 | 必做(中) |

续二、课程内容、学时分配与组织

| 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验性质 | 实验 类型 | 实验时数 | 每组 人数 | 备注 (难度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 塑变硬化及回复再结晶 | 熟悉塑性变形和加热温度对材料性能的影响。 | 专业基础 | 提高型 (综合性) | 6 | 1～3 | 必做(中) |
| 11 | 变形度对材料显微组织和性能的影响 | 运用相关课程知识，研究塑性变形对材料组织和性能的影响。 | 专业基础 | 提高型 (设计性) | 16 | 1～3 | 选做(高) |
| 12 | 温度对冷变形后材料显微组织和性能的影响 | 运用相关课程知识，研究加热温度对冷变形材料显微组织和性能的影响。 | 专业基础 | 提高型 (设计性) | 16 | 1～3 | 选做(高) |
| 13 | 粉体材料密度和比表面积的测定 | 测试水泥、粉煤灰、矿渣微粉等材料的密度，了解常用无机材料的密度，并掌握其测试方法。 | 专业基础 | 基本型 | 4 | 2～4 | 必做 (中) |
|  |  | 用筛余法和比表面积法测试粉体材料的细度，掌握不同测试方法的优缺点。 | 专业 基础 | 提高型 | 6 | 3 | 选做 (高) |
| 14 | 粗细集料的性能试验 | 测试粗集料和细集料的颗粒级配、表观密度和堆积密度，并计算空隙率，了解其物理概念 | 专业基础 | 基本型 | 4 | 1～3 | 必做 (中) |
| 15 | 石膏性能试验 | 测试石膏材料的标准稠度，凝结时间，抗折和抗压强度，直观感性地认识石膏材料性能，掌握气硬性胶凝材料的基本测试技术。 | 专业 基础 | 基本型 | 3 | 2～4 | 必做 (中) |
| 16 | 石油沥青试验 | 测试沥青的软化点、针入度、延度三大指标 | 专业 基础 | 基本型 | 3 | 2～4 | 必做 (中) |
|  |  | 测试沥青材料的针入度指数等性能，了解沥青材料的温度敏感性。 | 专业基础 | 提高型 | 6 | 1～3 | 选做 (高) |
| 17 | 粘土的阳离子交换容量测定 | 掌握测定粘土阳离子交换容量的测定方法，熟悉鉴定粘土矿物组成的一种方法。 | 专业 基础 | 基本型 | 4 | 2～4 | 必做 (高) |
| 18 | 粘土－水系统的双电层实验 | 用宏观电泳仪测定粘土胶体的电泳速度并计算其ζ－电位；了解不同种类及数量的电解质对ζ－电位的影响。 | 专业基础 | 提高型 | 4 | 2～4 | 选做 (高) |

三、教学管理模式与注意事项

- 学生必须完成全部“必做实验”。在此基础上，可根据自己的兴趣爱好、能力强弱和时间多少，进行“选做实验”。

- 学生在实验前必须认真预习实验指导书等相关内容。教师在实验前作必要的讲解和辅导。

- 学生应严格遵守实验室规章制度和安全规范，确保安全。

四、设备及器材配置

1、制样设备：砂轮机、切割机、镶嵌机、水磨机、抛光机、电解抛光仪等。

2、加热、温控及加工设备：热处理炉、坩埚电炉、烘箱、温度控制仪、离心机、小型轧机、大型轧机等。

3、分析测试设备：拉伸机、抗折试验机、抗压试验机、硬度计、体视显微镜、金相显微镜、荧光显微镜、反光显微镜、偏光显微镜、混凝土气孔分析显微镜。放大机、数码相机、计算机、打印机、分析天平、酸碱滴定管、U型管界面移动电泳仪、离心分离机、李氏瓶、稠度仪、试模、勃氏比表面仪、套筛、沥青延度仪、沥青软化点仪、不透水仪、沥青针入度计、直流稳压电源、水泥水化热测定仪等。

4、各种耗材若干

五、考核与成绩评定

- 采用实验出勤情况、实验报告完成情况以及笔试考试情况综合考核。

- 成绩评定采用优秀、良好、中等、及格、不及格五档评定。 (相应于百分制为：大于等于90、80～89、70～79、60～69、小于60)。出勤情况占10％，实验报告占40％，笔试成绩占50%。

六、教材与参考资料

1、王仕勤、庞超明等 材料科学基础实验.  南京：东南大学讲义，2006.6

2、秦鸿根编  建筑材料试验指导书.  南京：东南大学讲义，2003.10

3、伍洪标主编  无机非金属材料试验.  化学工业出版社，2002.6

4、硅酸盐物理化学实验指导书，南京：东南大学讲义