东南大学第三届金相技能竞赛

比赛规则和比赛流程

为公开、公正、公平地开展竞赛活动，经东南大学第三届金相技能竞赛评审委员会讨论，本届金相技能竞赛的比赛规则和比赛流程确定如下。

一、参赛人员

参赛选手为本校全日制在校生，赛前可到分析测试中心（材料楼B楼三楼）进行免费培训练习，比赛期间由学生各自独立完成比赛任务。

二、比赛设备和器材

由分析测试中心统一准备比赛用预磨机、抛光机（一人一盘）及相应耗材，选手不能自带耗材。

预磨机为可调速双盘式（200～600rpm），抛光机为单盘单速式（1400rpm）及可调速双盘式磨抛机（0～700rpm），具体比赛设备在报到时抽签确定。

金相磨制面的原始表面为电火花线切割加工痕迹，各选手可自行选择使用预磨机或手工磨的方式进行粗磨和细磨，即抛光前的操作程序可由各选手自行确定。

比赛用耗材如下：

水磨砂纸：220#、400#；

金相砂纸： 400#、600#；

抛光布：平绒材质，嵌压式安装，不带背胶；

抛光液：3µm氧化铝悬浮液；

抛光液添加方式：塑料瓶（带喷嘴）手工加注；

浸蚀剂：4%硝酸酒精溶液；

酒精（分析纯）：用塑料瓶灌装（带喷嘴）；

其它：强力自动烘手机、竹夹、药棉、小烧杯等。

三、比赛样品

预赛样品为正火态低碳钢（20或Q235）圆棒；复赛样品为铸态球墨铸铁（基体为P或P+F）圆棒；长约20mm。

样品棒料均采用电火花线切割，一端面刻有样品编号（选手不得在此面磨制），另一端面为金相磨制面。

四、评分细则

评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 (70分) | 组织正确与清晰度 (40分) | 几乎看不清组织 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 (20分) | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～15分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 16～20分 |
|  |  | 假象 (10分) | 假象严重程度(没有假象得满分10分) | 0～10分 |
| 2 | 样品清洁程度 (10分，包括宏观划痕) | 视污迹、坑点多少情况给分 | 污迹、坑点多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点中等 | 4～7分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少或没有 | 8～10分 |
| 3 | 样品观察面平整度 (10分) | 目测，视平整度给分，越平整分数越高 | 有明显坡面 | 0～3分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 4～7分 |
|  |  |  | 很平整 | 8～10分 |
| 4 | 操作习惯 (10分) | 引导学生良好实验习惯 | 样品磨面倒角 | 0～2分 |
|  |  |  | 浸蚀后不乱扔药棉等 | 0～2分 |
|  |  |  | 整理砂纸、清洁场地 | 0～2分 |
|  |  |  | 合理节约使用耗材 | 0～2分 |
|  |  |  | 规范使用显微镜 | 0～2分 |

预赛和复赛成绩经现场评委核实确认后统一发布，任何评委或工作人员不得提前透露有关评审结果。

五、奖项设置

本届比赛的一等奖人数约3%，二等奖人数约6%。三等奖人数约9%，优胜奖若干。

预赛结束后，按得分从高到低排序，约30%选手进入复赛。一等、二等、三等奖按总分（预赛+复赛）由高到低排序，另有得总分较低的部分选手获优胜奖。

总分前三名选手将代表东南大学参加第三届全国大学生金相技能大赛。

六、比赛流程

1、报到、抽签分组

选手在办理报到手续时，抽签决定预赛的顺序。抽签号即预赛样品编号，样品编号与比赛时使用的预磨机、抛光机一一对应。

2、预赛

开幕式结束后进行预赛。预赛按抽签结果分组进行，每组20人，一人一盘（含预磨盘、抛光盘），限时45分钟。

参赛选手应在相应组别开赛前15分钟到达签到处签到，并领取样品和金相砂纸。选手应检查核对样品上的样品编号是否明晰，金相砂纸是否与原来确定的磨样程序一致。

选手进入磨样室后，可提前将水磨砂纸安装好，由工作人员宣布统一开始磨样。

本届比赛要求选手对样品先进行倒角处理，以保证安全并避免划伤抛光布。

磨样期间选手可向工作人员申领新的耗材；样品经抛光、浸蚀后，应进行清洗烘干方可使用显微镜观察；选手独立判断是否需要返工。

工作人员在各组制样结束前10分钟时给予提醒，选手应在预赛时间结束前将样品交至评审室。

在对样品的四项评分项目中，第2、3、4项由评委或工作人员目视观察评分，第1项（金相图像质量）由3～4名评委通过观看视频进行评分。

另设金相视频投影室，其他师生可与评审室的评委同步观看参赛选手金相组织视频，两室间有有效隔离。

评审结束后统一公布进入复赛的选手名单。复赛顺序按预赛成绩由低到高分组进行。

4、复赛

复赛流程同预赛。

复赛时每组人数有所减少，复赛样品材料与样品编号与预赛不同。

在预赛结束后评审组可能会对复赛程序等环节进行微调。若有调整，应提前告知参赛人员。

七、其他

1、比赛过程中如发生样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行延时，且在得分中扣减10分。

2、本届比赛对提前上交样品者不加分，但不能超过规定时间上交样品，逾期上交样品按零分计。

3、比赛过程中有作弊行为的，或未能上缴样品的，比赛成绩计为零分；在样品编号一侧磨制，导致样品编号无法识别的，比赛成绩计为零分。

4、本规则解释权归大赛评委会和大赛组委会所有。

东南大学第三届金相技能大赛组委会

二〇一四年九月九日