电子信息材料专业方向大型实验教学大纲（综合实践类）

综合实践名称：电子信息材料专业方向大型实验

英文名称：Electronic Information Material Open Experiments

课程编号：1200405

面向专业：材料科学与工程 电子信息材料方向

课程总学时    3周    课程学分：    3

本大纲主撰人：董岩，邵起越             （Tel：52090634，Email：dongyan@seu.edu.cn）

一、综合实践作用和具体目标

本综合实践环节是电子信息材料专业方向的必修环节，旨在训练学生的实验技能和实验思路。通过专业实验，使学生逐步掌握电子信息材料制备、性能测试的基本原理，了解制备与测试相关设备或仪器的工作原理和使用方法，同时对电子信息材料专业方向所学相关课程的知识进行巩固，提高学生的专业综合素质。

二、实践内容，学时分配与组织

1、实验名称及实验时间(共三周)

| 序号 | 实践项目 | 实验内容 | 实验类型 | 实验时间 | 每组人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉体材料制备及性能测试 | 高温固相反应法制备荧光粉材料 | 基本型 | 1.5天 | 1 | 必做 |
|  |  | 激光粒度仪法检测粉体材料粒度性能 | 基本型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 电阻法检测粉体材料粒度性能 | 提高型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 粉体材料比表面积测试 | 提高型 | 1天 | 3 | 必做 |
|  |  | 粉体材料综合性能测试（松装密度，振实密度，安息角等） | 提高型 | 0.5天 | 1 | 必做 |
|  |  | 粉体材料电泳性能测试 | 提高型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 长余辉荧光粉发光性能测试 | 基本型 | 1天 | 1 | 必做 |
|  |  | 荧光粉温度猝灭性能测试 | 研究创新型 | 1天 | 1 | 选做 |
|  |  | 发光材料激发光谱和发射光谱测试 | 研究创新型 | 1天 | 1 | 选做 |
| 2 | 薄膜材料制及性能测试 | 直流磁控溅射法制备薄膜材料 | 基本型 | 1天 | ≤10 | 必做 |
|  |  | 射频磁控溅射法制备薄膜材料 | 基本型 | 1天 | ≤10 | 必做 |
|  |  | 薄膜结合力性能测试 | 提高型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 薄膜摩擦性能测试 | 提高型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 原子力显微镜观察薄膜表面形貌 | 研究创新型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 溶胶凝胶法制备薄膜材料 | 提高型 | 1天 | 3 | 必做 |
| 3 | 半导体工艺实验 | 半导体衬底清洗工艺 | 基本型 | 0.5天 | 1 | 必做 |
|  |  | 四探针法测量电阻率 | 基本型 | 0.5天 | 1 | 必做 |
|  |  | 半导体霍尔效应实验 | 基本型 | 1天 | 3 | 必做 |
|  |  | 热氧化法制备SiO2薄膜 | 提高型 | 1天 | 3 | 必做 |
|  |  | 椭偏法测量SiO2薄膜折射率与厚度 | 研究创新型 | 0.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 光刻技术与工艺 | 基本型 | 1.5天 | 3 | 必做 |
|  |  | 半导体变温霍尔效应 | 研究创新型 | 1天 | 1 | 选做 |
| 4 | 总结 | 完成实验报告，PPT答辩 |  | 1天 |  |  |

2、综合实践项目一 “粉体材料制备及性能检测”的安排

① 选用材料  高纯碳酸锶、高纯氧化铝、高纯氧化铕等

② 工艺路线  备料→配料(0.5天)→高温灼烧及还原(2天)→后处理(0.5天)→各种性能测试(4天)→讨论(1天)

3、综合实践项目二 “薄膜材料制备及性能检测”的安排

① 选用材料  单晶硅片，高纯Ti、Al靶，高纯氮气，高纯氩气等

② 工艺路线  备料→直流磁控溅射法(1天)→射频磁控溅射法(1天)→薄膜性能测试(1～2天)→溶胶凝胶法制备薄膜材料(1天) →讨论(1天)

4、综合实践项目三 “半导体工艺实验”的安排

① 选用材料  单晶硅片（锗片），高纯氮气，氧气等

② 工艺路线  备料→半导体衬底清洗工艺 (0.5天)→半导体性能测试(1～2天)→SiO2薄膜制备及性能测试 (1～2天)→光刻技术与工艺（1～2天）→讨论(1天)

三、教学管理模式与注意事项

1、电子信息材料专业方向学生需完成全部“必做实验”。根据综合实践项目的内容和难易程度，学生自由组合分组，每组人数1－3人，并由指导教师认可。根据自己能力强弱和兴趣爱好，自主选择完成“选做实验”，选做实验在课余时间或双休日进行，需事先与指导教师预约。

2、学生在实验前必须认真预习，明确实验原理和目的，熟悉实验步骤及工艺参数。

3、实验室在三周中对实验学生重点支持，实行开放的管理模式，双休日也可安排进行试验。高温炉、大型设备、高精设备由专人负责操作，并填写使用记录。

4、学生须严格遵守实验室管理条例和安全规范，开始实验前进行一次集中安全教育。

四、设备与器材配置

1、可供选择的仪器设备

① 各类小型制样设备，各类化学药品等耗材（高纯原料，单晶硅片，光刻胶等）

② 大型制样设备（磁控溅射仪，高温烧结炉，光刻机等）

③ 各类检测分析仪器（粒度仪，比表面仪，电泳仪，亮度仪，原子力显微镜，微磨损仪，薄膜结合力分析仪，椭偏仪，四探针仪，霍尔效应仪，体视显微镜等）

2、实验耗材

①常规化学药品（酒精，硝酸，盐酸，氨水等）

②高纯或昂贵原料（荧光级高纯粉体原料，单晶硅片及锗片，光刻胶，高纯Ti、Al靶高纯氮气，高纯氩气，液氮等）

五、考核与成绩评定

按实验考勤、实验预习情况、实验动手能力的强弱、实验报告成绩、综合设计实验多媒体报告等方面综合考评，本综合实践最终成绩以优、良、中、及格、不及格（对应百分制：90及以上、80~89、70~79、60~69、小于60）五档评定。选做实验视难度和完成情况由指导老师综合评定，加分不超过10分。

六、教材与参考资料

1、董岩，邵起越等，电子信息材料专业方向大型实验，东南大学讲义，2007.3